科研处实验台技术参数
购置两组配备滴水架、三联水龙头、水槽的专用实验台，具体如下：
功能特点：实验台配备专用滴水架、三联水龙头、水槽，结构稳固、防腐，适配各类实验场景。具有耐腐蚀、抗酸碱、易清洁的核心特点，搭配滴水架可快速沥干实验器皿，避免水渍残留、交叉污染，三联水龙头可满足多类实验同时取水、分水作业，适配多样化实验操作要求。
应用范围：实验台主要应用于基础研究、样品预处理、试剂配制、常规理化检测等场景。
主要技术参数：
边台（钢木结构）
台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，防化、防潮、耐高温、抗撞击、耐刻刮以及耐磨，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强、台面无毒害、阻燃、不导电。
下柜：柜体部分：柜体采用16mm厚E1级三聚氰胺板加工而成；表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨、耐腐蚀。外缘以2.1mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理，美观且不易损坏。
所有柜体的门：门板采用16mm厚E1级三聚氢氨板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。铰链选用实验室专用锌合金材质铰链。
柜子背板：选用9mm厚E1级中纤板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中。
导轨：全部采用三节式电镀静音滑轨，其钢材厚度不得小于1.2mm。材质采用镀锌钢，防锈耐腐蚀。能承受75磅负重，并确保100000次的开合。
支撑架：采用标准Q235钢材，含碳适中，具有较好的强度塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种有机溶剂的性能。钢管为40*60*1.0mm钢管，支撑架连接部位连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，焊接后表面平整，无焊接痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接，经过表面处理后酸洗磷化环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂。
横梁：采用标准Q235钢材，含碳适中，具有较好的强度塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种有机溶剂的性能。钢架：采用40*60*1.0mm钢管与主框架连接，连接处采用M8*20mm不锈钢螺丝紧固，槽板表面经处理后环氧树脂静电喷涂。
水槽（PP材质）
水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配PP存水器，防止虹吸现象。
1.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。
2.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
3.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
水龙头（三联）
1.主体材料：直管：采用φ26*1.2mm管径的H63铜管制造。臂管：采用φ22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用φ19*1.0mm管径的H63铜管制造，可360度旋转。涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
2.实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准.。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm，重量1700g。
滴水架（PP材质）
采用PP棒+Trespa材质，耐<800C有机溶剂，并耐800°C以下高温，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。
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