技  术  规  范

边台、中央台、转角台（钢木结构）

台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，防化、防潮、耐高温、抗撞击、耐刻刮以及耐磨，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强、台面无毒害、阻燃、不导电。

下柜：

柜体部分：柜体采用18mm厚E0级三聚氰胺板加工而成；表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨、耐腐蚀。外缘以2.1mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理，美观且不易损坏。

所有柜体的门：门板采用18mm厚E0级三聚氢氨板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。铰链选用实验室专用锌合金材质铰链。

柜子背板：选用9mm厚E0级中纤板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中。

导轨：全部采用三节式电镀静音滑轨，其钢材厚度不得小于1.2mm。材质采用镀锌钢，防锈耐腐蚀。能承受75磅负重，并确保100000次的开合。

支撑架：采用标准Q235钢材，含碳适中，具有较好的强度塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种各种有机溶剂的性能。钢管为40*60*1.0mm钢管，支撑架连接部位连接的螺丝孔采用拉铆焊接焊接工艺焊接，焊接后表面平整，无焊接痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接，经过表面处理后酸洗磷化环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂。

横梁：采用标准Q235钢材，含碳适中，具有较好的强度塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种各种有机溶剂的性能。

钢架：采用40*60*1.0mm钢管与主框架连接，连接处采用M8*20mm不锈钢螺丝紧固，槽板表面经处理后环氧树脂静电喷涂。

试剂架：采用钢玻结构，立柱采用100*40*1.0mm厚上海宝钢产方型钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，搁层采用优质8mm厚玻璃，支撑件采用上海宝钢优质1.0mm厚冷轧钢板经模具冲压成型，高低可调。美观大方带正泰五孔插座。

吊柜（全木结构）

柜体部分：柜体采用18mm厚E0级三聚氰胺板加工而成；表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨、耐腐蚀。外缘以2.1mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理，美观且不易损坏。

门板采用18mm厚E0级三聚氢氨板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。铰链选用实验室专用锌合金材质铰链。

柜子背板：选用9mm厚E0级中纤板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中。

导轨：全部采用三节式电镀静音滑轨，其钢材厚度不得小于1.2mm。材质采用镀锌钢，防锈耐腐蚀。能承受75磅负重，并确保100000次的开合。

水槽（PP材质）

水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。

1.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。

2.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。

3.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。

水龙头（三联）

1.主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。

2. 实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。